Аппараты дробеметные

4Б114/4Б114-01/4Б124/4Б124-01/42115/42125/42116/42126/42117/42127

Аппараты дробеметные предназначены для создания концентрированного высокоскоростного (70…80 м/с) дробепотока с целью очистки дробеметным способом отливок от остатков формовочной земли, стержней, окалины; поковок, штамповок, листового и профильного проката от окалины и ржавчины, а также с целью поверхностного упрочнения деталей (наклеп)

Аппараты дробеметные должны эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре от +1°С до +35°С и относительной влажности воздуха 65% при +20°С

| Технические характеристики |
| --- |
| № | Параметр | Значение |
|  |  | 4Б114* 4Б124** | 4Б114-01* 4Б124-01** | 42115* 42125** | 42116* 42126** | 42117* 42127** |
| 1. | Производительность, кг/мин |  |  |  |  |  |
|  | мощность электродвигателя 15,0 кВт | 210 | – | – | – | – |
|  | мощность электродвигателя 18,5 кВт | – | 230 | – | – | – |
|  | мощность электродвигателя 18,5; 22,0 кВт | – | – | 200 – 300 |
|  | мощность электродвигателя 30,0; 37,0 кВт | – | – | 300 – 500 |
|  | мощность электродвигателя 45,0; 55,0 кВт | – | – | 500 – 900 |
| 2. | Диаметр рабочего колеса, мм | 380 | 500 |
| 3. | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 3 000,0 | 2 250,0 |
| 4. | Количество лопастей, шт. | 6 | 8 |
| 5. | Размеры аппарата (без электродвигателя), мм |  |  |  |  |  |
|  | длина | 700 | 1 170,0 | 1 200,0 | 1 230,0 |
|  | ширина | 550 | 1 115,0 |
|  | общая высота | 440 | 760 |
|  | высота от поверхности установки | 300 | 510 |
| 6. | Масса аппарата, кг | 250 | 300 | 550 |
| 7. | Рекомендуемый абразив | Дробь стальная ГОСТ 11964-81 №0,5…3,6 |
| Примечание: * Правое вращение; ** Левое вращение |